## Slide 1
项目3 轴类零件数控车削
3.2.2 复杂表面轴类零件数控车削
模块3.2 综合轴类零件数控车削

## Slide 2
【任务描述与分析】
图3.2.18所示手柄零件，材料45钢，毛坯规格Φ40X73，生产规模为单件。零件的右端各圆弧的外径尺寸呈非单调递增或递减的形态，刀具选择、程序编制较一般台阶轴区别较大。本任务以手柄零件为加工案例介绍复杂表面轴类零件的数控车削加工。
分析图样：零件的轮廓有外圆、台阶和多段圆弧连接。Φ30外圆尺寸精度要求较高，粗糙度全部为Ra3.2，圆弧面圆弧曲率半径需控制，长度方向尺寸多为自由公差
图 3.2.18 手柄

## Slide 3
【计划】
1. 设备选用:根据加工零件尺寸及实训设备条件，可选则SKC6140及以下
型号的数控车床。
2. 确定安装方式:采取三爪卡盘安装，在一次装夹中完成左端Φ31、Φ36外
圆台阶加工。第二次安装，完成右端Φ30外圆及各圆弧面加工。
3. 确定工件加工步骤
1）夹毛坯Φ40外圆，伸出约35 mm，完成左端Φ31、Φ36外圆台阶加工。
2）夹Φ31外圆，用铜皮包裹，找正夹紧。平端面，取总长，完成右Φ30
外圆及各圆弧面加工。
4.选择刀具、量具、工具，选定切削用量
1）选用合金外圆（端面）粗、精车车刀（刀片为55°菱形机夹刀片，安装后其主偏角为90°，副偏角为35°）各一把。图3.2.18 中R10凹圆弧SΦ26凸圆弧相切过渡，选择车刀时要特别注意副偏角的大小，以防车刀副刀刃与工件已加工表面干涉。

## Slide 4
2）R13、R10、R5圆弧用R规检测圆弧， 外径选用25～50mm（0.01） 外径千分尺测量， 长度选用0～125mm（0.02）游标卡尺测量。
3）切削用量的选择
用G73封闭循环指令来粗车球面时，背吃刀量有变化，存在断续切削的情况，所以ap和背吃刀量f的选择相对普通外圆台阶粗加工小一些。
（1）粗车时切削用量的选择：查表3.1.6，背吃刀量取ap≤2mm。进给速度F取120mm/min。切削速度Vc=100m/min，主轴转速S取800r/min。
（2）精车切削用量选择：查表3.1.2，背吃刀量ap≤0.5mm，进给速度F取80～100mm/min，主轴转速S稍高于粗车时的20%。

## Slide 5
【决策】
工艺过程卡
学院 |  |  |  | 机械加工工艺过程卡片 |  |  | 产品型号 |  | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  | 零件名称 | 手柄
材料牌号 |  | 45钢 |  | 毛坯种类 |  | 棒料 | 毛坯外形尺寸 | Φ40X73 | 备注 | 
工序号 | 工序名称 |  |  | 工序内容 |  | 车间 | 设备 | 工艺装备 |  | 工时
10 | 下料 |  |  | 锯割下料 |  | 下料 | 锯床 | 液压平口钳、游标卡尺 |  | 
20 | 车削左端 |  |  | 左端Φ31、Φ36外圆台阶 |  | 数控车 | 数控车床 | 三爪卡盘、游标卡尺、外径千分尺 |  | 
30 | 车削右端 |  |  | 车削右端Φ30外圆及各圆弧面 |  | 数控车 | 数控车床 | 三爪卡盘、游标卡尺、外径千分尺 |  | 
40 | 清洁，去毛刺 |  |  | 清洁，去毛刺 |  |  |  |  |  | 
编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  | 共 页 |  | 第 页

## Slide 6
工序卡
学院 |  | 数控加工工序卡片 |  |  |  |  | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 |  | 材料 |  | 零件图号
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45钢 |  | 
工序号 | 程序编号 |  | 夹具名称 | 夹具编号 |  |  | 使用设备 |  |  |  |  | 车 间 |  | 
30 |  |  | 三爪卡盘 |  |  |  | 数控车床 FANUC 0I-TD系统 |  |  |  |  | 数控车削车间 |  | 
工步号 | 程序号 | 工 步 内 容 |  |  | 刀具号 | 刀具 |  | 主轴转速r/min | 进给速度mm/min |  | 背吃刀量mm |  | 量具 | 
1 | O0031 | 夹Φ31外圆，平端面取总长。粗车Φ18、Φ12外圆及倒角至尺寸，外圆留量1。 |  |  | 1 | 硬质合金外圆粗车刀 |  | 800 | 120 |  | 1 |  | 游标卡尺 | 
2 |  | 半精车右端Φ30外圆及各圆弧面，留量0.5。 |  |  | 2 | 硬质合金外圆精车刀 |  | 1100 | 80 |  | 0.25 |  | 游标卡尺、外径千分尺 | 
3 |  | 精车右端Φ30外圆及各圆弧面。 |  |  | 2 | 硬质合金外圆精车刀 |  | 1100 | 80 |  | 0.25 |  | 游标卡尺、外径千分尺 | 

## Slide 7
【实施】
1.实施步骤
1）程序编制并录入
2）试运行，检查刀路是否正确。
3）刀具、工、夹、量具的准备，加工现场、工作位置布置、工件安装。4）装刀及对刀、建立坐标，以外圆车刀为基准刀。
5）检查刀补设置是否正确。
粗、精车右端，T0101：外圆粗车刀；T0202：外圆精车刀。 O0031; G98 ; G00 X100 Z100 ; M03 S800; T0101; G00 X40 Z2 ; G73 U11 R11 ; G73 P1 Q2 U0.5 W0 F120; N1 G00 X0; G01 Z0 F80; G03 X21.8 Z-20.33 R13; G02 X26 W-13.64 R10; | 程序名 进给速度mm/min 安全换刀点 主轴正转，800转/分钟 换1号刀，执行01号刀补 快速定位到X40 Z2 的位置 X向总背吃刀量11mm，加工循环11次粗车循环 从N1段开始至N2段结束。留X向精车余量0.5、Z向不留精车余量 快速定位到X0 车刀移到端面 车球面 车R10圆弧

## Slide 8
6）实施切削加工。作为单件加工或批量首件的加工，为了避免尺寸超差，应在对刀后把X向的刀补加大0.5再加工。精车后检测尺寸、修改刀补，再次精车。
2.实施过程记录
G03 X30 W-4 R5; G01 Z-45; X35; N2 X36 W-0.5; G00 X100 Z100; M03 S1000; T0202; G00 G42 X40 Z2; G70 P1 Q2; G00 G40 X100 Z100; M30; | 车R5圆弧 车Φ30外圆 车台阶 去毛刺 安全换刀点 主轴正转，1000转/分钟 换2号刀，执行02号刀补 快速定位到X40 Z2 的位置 精车 安全换刀点 程序结束

## Slide 9
【检查与评价】
零件编号： |  | 学生姓名： |  | 总得分 |  |  |  | 
序号 | 项 目 内 容 及 要 求 | 配分 | 评 分 标 准 | 学生检测结果 | 教师检测 |  | 结果一致性扣分 | 单项最终得分
 |  |  |  |  | 结果 | 得分 |  | 
1 | Φ30 / Ra3.2 | 16/4 | 超0.01扣4分/Ra大一级扣2分 |  |  |  |  | 
2 | Φ36 / Ra3.2 | 16/4 | 超0.01扣4分/Ra大一级扣2分 |  |  |  |  | 
3 | Φ31 / Ra3.2 | 16/4 | 超0.01扣4分/Ra大一级扣2分 |  |  |  |  | 
4 | C1/R5/Φ10/SΦ26/Φ18 | 4×5 | 不合不得分 |  |  |  |  | 
5 | 70/45/20 | 4×3 | 不合不得分 |  |  |  |  | 
6 | 5S管理及纪律 1.安全文明生产 (1)无违章操作情况(2) 无撞刀及其它事故 2.机床维护与保养 3.纪律与态度 | 20 | 违章操作、撞刀、出现事故、不按要求维护和保养机床扣5～10分； 违反纪律、学习不积极、没有团队协作精神的一次扣2分。 |  |  |  |  | 

## Slide 10
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 11
一、编程指令
1.封闭切削循环指令G73
利用该指令，可以按指定的NS～NF程序段给出的同一轨迹进行重复切削。系统根据精车余量、退刀量、切削次数等数据自动计算粗车偏移量、单次进刀量和轨迹，每次切削的轨迹都是精车轨迹的偏移，切削轨迹逐步靠近精车轨迹，最后一次切削轨迹为按精车余量偏移的精车轨迹。本指令适用于锻件或铸造等已初步成型毛坯的粗加工，可以省时，提高工效。G73为非模态指令。
编程格式：G73 U（Δi） W（Δk） R（d） ；
G73 P（NS） Q（NF） U（Δu） W（Δw） F S T ；
N(NS) ．．．．．；
．．．．F；
．．．．S； 精加工路线程序段
．．．．T；
N(NF)．．．．．；
【知识链接】

## Slide 12
【知识链接】
其中： U（Δi）：X轴方向粗车总余量，（半径指定）单位：mm。 W（Δk）：Z轴方向粗车总余量，单位：mm。 R（d）：封闭切削循环的次数，单位：次。 P（NS）：构成精加工形状的程序段群的第一个程序段的顺序号； Q（NF）：精加工形状的程序段群的最后一个程序段的顺序号； U（Δu）：留X轴方向的精加工余量，指直径值，单位：mm，缺省输入时，系统按Δu＝0处理。 W（Δw）：留Z轴方向的精加工余量，单位：mm，缺省输入时，系统按Δw＝0处理； F：G73指令粗车切削进给速度。 S：G73指令粗车时主轴的转速。 T：G73指令粗车刀具及刀偏号。 刀具轨迹：
在切削工件时刀具轨迹如图3.2.19所示的封闭回路，刀具逐渐进给，使封闭切削逐渐向零件最终形状靠近，最终切削成工件的形状，其精加工路径为A→B→C。G73循环起点和循环
终点相同。

## Slide 13
【知识链接】
图3.2.19 G73指令刀具轨迹
在顺序号NS到NF的程序段中，不能有以下指令： 1）除G04外的其它00组G指令； 2）除G00，G01，G02，G03外的其它01组G指令； 3）子程序调用指令。

## Slide 14
【知识链接】
例3.2.5 在数控车床上加工如图3.2.20所示。编制零件的加工粗车程序。
图3.2.20

## Slide 15
【知识链接】
参考加工程序： O1031 N0010 G00 X100 Z50 （车刀快速移动到换刀点） N0020 M03 S500 T0101 （主轴以500 r/min正转，换01号车刀） N0030 G00 X45 Z2 （刀具移到，并靠近工件） N0040 G73 U7.5 W0 R5 (X向粗车余量半径7.5，Z余量0，循环5次) N0050 G73 P60 Q90 U0.5 W0 F60 （留精车余量X向直径0.5，Z余量0，） N0060 G00 X30 Z0 （车平Φ30右端台阶面） N0070 G03 X30 W-29.39 R21 （车R21圆弧面，A-C段圆弧） N0080 G01 Z-50 （车Φ30外圆） N0090 X47 （退刀至Φ47） N0100 G00 X100 Z50 （取消刀尖半径补偿，返回程序起点） N0110 M30 （程序运行结束返回起点）
2.刀尖圆弧半径补偿指令
二维码3-6

## Slide 16
在数控车床完成如图3.2.28零件的加工任务，材料45钢，生产规模为单件。
【拓展任务工单】
图3.2.28

## Slide 17
Thanks