## Slide 1
项目4 套（盘）类零件数控车削
4.1.2 凸轮机构下底座数控车削
模块4.1 典型套类零件车削

## Slide 2
【任务描述与分析】
图4.1.17所示为凸轮机构下底座，图4.1.18为下底座车削工序图。试根据图4.1.18的图样要求，完成下底座车削工序的加工任务，材料为45钢，毛坯规格φ65x33。生产规模为单件、小批量。
分析图样：（1）两端面的平行度度要求为≤0.06mm。（2）Φ28内孔的直径公差及表面粗糙度要求较高Ra≤1.6μm。（3）其他外圆和内孔公差要求不高，表面粗糙度要求Ra≤3.2μm。
图4.1.17 下底座
图4.1.18 下底座车削工序图

## Slide 3
【计划】
1.设备选用:零件尺寸较小，可选择小型号的数控车床,如CAK4085dj。
2.确定安装方式:采用三爪卡盘装夹，两次装夹完成加工。
3.确定工件加工步骤
4.选择刀具、量具、工具
1）选用刀具：93°外圆（端面）车刀两把、内孔车刀一把，麻花钻头Φ24mm一支。
2）选用量具：0～125mm（0.02）游标卡尺、25～50mm（0.01）千分尺、50～75mm（0.01）千分尺、18～35mm（0.01）、35～50mm（0.01）内径量表。
5.切削用量的选择
1）粗车切削用量的选择：粗车时背吃刀量取ap≤2mm。进给量f：切削外圆、端面时，f≤0.25mm/r，切削内孔时刀具刚性差，f 取0.15～0.3mm/min。主轴转速S：切削外圆、端面时S取800～1000转/分钟，切削内孔时S取600～800转/分钟。
2）精车切削用量的选择：背吃刀量ap≤0.5mm，进给量f 取0.05～0.1mm/ r，主轴转速S取800～1200转/分钟。

## Slide 4
【决策】
工艺过程卡
工序卡

## Slide 5
【实施】
1.实施步骤
1）程序编制及录入
2）试运行，检查刀路是否正确。
3）刀具、工、夹、量具的准备，安装工件。
4）装刀及对刀、建立坐标，以外圆车刀为基准刀。
5）检查刀补设置是否正确。
6）实施切削加工。
2.实施过程检测记录

## Slide 6
【检查与评价】

## Slide 7
【评估与总结】
从以下几方面进行总结与反思。
1.对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。
2.对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。
3.对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。
自我评估与总结：

## Slide 8
Thanks