## Slide 1
情境六 数车中、高级工操作技能训练
任务6.2.1 高级技能模拟件数控车削
项目6.2 车工高级操作技能训练

## Slide 2
【任务描述与分析】
应用数控车床自动编程完成如图6.2.1所示零件的加工，材料45钢，生产规模为单件。毛坯为Φ50×170棒料，无热处理要求。分析图样，零件由外轮廓、普通外螺纹、退刀槽、V型槽、椭圆及内孔等组成，Φ42、Φ48、Φ38等多个尺寸精度及加工表面质量要求较高，件一和件二的配合有要求。
图6.2.1 高级技能模拟件

## Slide 3
1.设备选用:零件尺寸较小，选择CAK4085dj等型号数控车床。
2.确定安装方式:采取三爪卡盘安装，在第一次装夹中完成件二的加工并切断，件一打中心孔；第二次装夹车削件一左端的椭圆、Φ42、Φ48外圆及V型槽；第三次采用一顶一夹的安装方法完成件一右端的车削；第四次装夹完成件二左端面的内外倒角及控制总长。
3.确定工件加工步骤：如下。
1）加工件2：
（1）卡盘夹持毛坯外圆，工件伸长约50mm，找正夹紧，车平端面，钻孔Φ24×42。
（ 2）粗车内轮廓、粗车外轮廓、精车外轮廓，精车内轮廓，切断取总长39.5（卸下毛坯）。
（3）调头装夹件2，找正，车外角及右端面取长度39，倒内角。
【计划】

## Slide 4
2）加工件1：
（1）工件装夹毛坯外圆，伸长约70mm，找正夹紧，平端面（保证总长122.5mm）。
（2）粗精车Φ42、Φ48外圆及椭圆至尺寸要求。
（3）卸下工件。
3）加工件1：
1.工件调头（卡盘夹持Φ42外圆垫铜皮夹紧），平端面取总长122，钻中心孔。
2.用后顶尖支顶，精车右端外轮廓至尺寸要求，并控制与件2的装配尺寸。
3.车螺纹M24×2-6g至尺寸要求。
4.卸下工件。

## Slide 5
4.选择刀具、量具、工具
1）刀具选择如下
名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注
中心钻 | A3.15 |  | 1 | 
麻花钻 | Φ24 mm | 把 | 1 | 
外圆车刀 | 45° | 把 | 1 | 
外圆车刀 | 90° | 把 | 2 | 
硬质合金尖刀 | 副偏角55° | 把 | 1 | 车凹圆弧用
合金螺纹车刀 | 60° | 把 | 1 | 
硬质合金车刀 | 镗孔 | 把 | 1 | 
硬质合金切断刀 | V型槽、退刀槽、切断 | 把 | 1 | 刀头宽3mm

## Slide 6
游标卡尺 | 0～150mm | 把 | 1 | 游标卡尺
外径千分尺 | 25～50mm | 把 | 1 | 外径千分尺
内径量表 | 18～35mm | 把 | 1 | 内径量表
钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | 钢直尺
三角螺纹环规 | M24×2-6g | 套 | 1 | 三角螺纹环规
R规 | 1-7、7.5-15、 15.5-25 | 把 | 各1 | R规
2）量具选择如下
3）工具选择如下
呆板手 | 27～31 | 把 | 1 | 呆板手
活动顶尖 | 莫氏4号 | 个 | 1 | 活动顶尖
钻夹头 | 莫氏4号 | 个 | 1 | 钻夹头
变径套 | 莫氏3、4号 | 个 | 各1 | 变径套

## Slide 7
粗车切削用量的选择 粗车时背吃刀量取ap≤2mm。切削外圆、端面时F=100～150mm/min；切削内孔时刀具刚性差F=80～100mm/min；切槽（断）时F=30～50mm/min。主轴转速S：切削外圆、端面时S=500～600r/min，切削内孔时S取300～450r/min；切槽（断）时S=200～300r/min。
精车切削用量选择：背吃刀量ap≤0.25mm；进给量F取30～60mm/min；切削外圆时主轴转速S稍高取800～1000r/min，切削内孔时S取300～500r/min；车削螺纹时主轴转速S取400～700r/min。
5.切削用量的选择

## Slide 8
【决策】
1.工艺过程卡编制
学院 |  |  |  | 机械加工工艺过程卡片 |  |  | 产品型号 |  | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 
材料牌号 |  | 45钢 |  | 毛坯种类 |  | 棒料 | 毛坯外形尺寸 | Φ50×170mm | 备注 | 
零件 | 工序号 | 工序名称 |  | 工序内容 |  | 车间 | 设备 | 工艺装备 |  | 工时
 | 10 | 下料 |  | 锯割下料 |  | 下料 | 锯床 | 液压平口钳、游标卡尺 |  | 
件2 | 20 | 车左端、切断 |  | 车左端各内、外圆、切断取总长39.5 |  | 数控车削 | 数控车床 | 三爪卡盘、游标卡尺、外径千分尺 |  | 
 | 30 | 倒外角及车右端面，倒内角 |  | 车外角及右端面取长度39，倒内角 |  | 数控车削 | 数控车床 | 三爪卡盘、游标卡尺 |  | 
件1 | 40 | 平端面、车左端 |  | 车平右端面、车左端外圆、椭圆、V型槽 |  | 数控车削 | 数控车床 | 三爪卡盘 |  | 
 | 50 | 平右端面、打中心孔、车右端各表面 |  | 平右端面，打中心孔，车右端外圆、退刀槽、螺纹 |  | 数控车削 | 数控车床 | 三爪卡盘、游标卡尺、外径千分尺、活动顶尖、螺纹环规 |  | 
编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  | 共 页 |  | 第 页

## Slide 9
2.工序卡编制
高级技能模拟件加工工序卡(20工序)
学院 |  |  | 数控加工工序卡片 |  |  |  | 产品名称或代号 | 零件名称 |  | 材料 | 零件图号
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45钢 | 
工序 | 程序编号 |  |  | 夹具名称 | 夹具编号 |  | 使用设备 |  |  | 车 间 | 
20 | O1001 |  |  | 三爪卡盘 |  |  | 数控车床 FANUC 0i-TD系统 |  |  | 数控车削车间 | 
工步 | 程序 | 工 步 内 容 |  |  | 刀具号 | 刀具类型 | 主轴转速r/min | 进给速度mm/min | 背吃刀量mm | 量具 | 
1 |  | 1.加工件2：卡盘夹持毛坯外圆，工件伸长约50mm，找正夹紧，平端面 |  |  | 1 | 外圆车刀 | 800 |  | 1 | 钢直尺 | 
2 |  | 钻孔Φ24×42 |  |  |  | Φ24麻花钻 | 400 |  |  | 游标卡尺 | 
3 | O1001 | 粗车内轮廓 |  |  | 3 | 内孔车刀 | 400 | 90 | 1 | 游标卡尺 | 
4 |  | 粗车外轮廓 |  |  | 2 | 外圆尖刀 | 600 | 100 | 1 | 游标卡尺 | 
5 |  | 精车外轮廓 |  |  | 2 | 外圆尖刀 | 700 | 50 | 0.25 | 外径千分尺 | 
6 |  | 精车内轮廓 |  |  | 3 | 内孔车刀 | 500 | 30 | 0.15 | 内径量表 | 
7 |  | 切断长度39.5 |  |  | 4 | 切断刀 | 400 | 30 |  |  | 

## Slide 10
2.工序卡编制
高级技能模拟件加工工序卡(40工序)
学院 |  |  | 数控加工工序卡片 |  |  |  | 产品名称或代号 |  | 零件名称 |  | 材料 | 零件图号
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45钢 | 
工序号 | 程序编号 |  |  | 夹具名称 | 夹具编号 |  | 使用设备 |  |  |  | 车间 | 
40 | O1002 |  |  | 三爪卡盘 |  |  | 数控车床 FANUC 0i-TD系统 |  |  |  | 数控车削车间 | 
工步号 | 程序号 | 工 步 内 容 |  |  | 刀具号 | 刀具类型 | 主轴转速r/min | 进给速度mm/min |  | 背吃刀量mm | 量具 | 
1 |  | 1.工件调头，装夹毛坯外圆，工件伸长约70mm，找正夹紧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 平端面，控制件1的总长。 |  |  | 1 | 外圆车刀 | 600 |  |  |  | 游标卡尺 | 
2 | O1002 | 粗车左端外轮廓 |  |  | 1 | 外圆车刀 | 600 | 150 |  | 1.5 | 游标卡尺 | 
3 |  | 精车左端外轮廓 |  |  | 2 | 外圆车刀 | 800 | 50 |  | 0.25 | 外径千分尺 | 
4 |  | 车V型槽 |  |  | 3 | 切断刀 | 500 | 40 |  |  | 游标卡尺 | 

## Slide 11
2.工序卡编制
高级技能模拟件加工工序卡(50工序)
学院 |  |  | 数控加工工序卡片 |  |  |  | 产品名称或代号 |  | 零件名称 |  | 材料 | 零件图号
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45钢 | 
工序号 | 程序编号 |  |  | 夹具名称 | 夹具编号 |  | 使用设备 |  |  |  | 车 间 | 
50 | O1003 |  |  | 三爪卡盘 |  |  | 数控车床 FANUC 0i-TD系统 |  |  |  | 数控车削车间 | 
工步号 | 程序号 | 工 步 内 容 |  |  | 刀具号 | 刀具类型 | 主轴转速r/min | 进给速度mm/min |  | 背吃刀量mm | 量具 | 
1 |  | 一夹一顶装夹件2。卡盘夹持Φ42外圆垫铜皮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | O1003 | 粗车右端外轮廓 |  |  | 1 | 外圆车刀 | 600 | 150 |  | 1.5 | 游标卡尺 | 
3 |  | 精车右端外轮廓，控制件1件2的装配尺寸。 |  |  | 2 | 外圆车刀 | 800 | 50 |  | 0.25 | 外径千分尺 | 
4 |  | 车退刀槽 |  |  | 3 | 切断刀 | 400 | 40 |  |  | 游标卡尺 | 
5 |  | 车螺纹 |  |  | 4 | 螺纹车刀 | 500 |  |  |  | 游标卡尺螺纹环规 | 

## Slide 12
【实施】
1.应用CAXA数控车软件自动编程，设备系统采用FANUC 0i-TD系统，以粗车件1左端外圆台阶为例，步骤如下。
1）如图6.2.2所示，以左端面旋转中心做为工件坐标原点，且与绘图屏幕默认的坐标系原点重合。按零件的实际尺寸绘制。
图6.2.2 绘图

## Slide 13
2）粗车参数设置，如图6.2.3（a、b、c、d）所示。
图6.2.3（a）

## Slide 14
图6.2.3（b）

## Slide 15
图6.2.3（c）
图6.2.3（d）

## Slide 16
3）拾取被加工轮廓和拾取毛坯轮廓，确定进退刀点（100，100），如图6.2.4所示。
图6.2.4

## Slide 17
4）生成粗车刀具轨迹，如图6.2.5所示。
图6.2.5

## Slide 18
5）生成后置代码，如图6.2.6（a、b）所示。
图6.2.6 a
图6.2.6 b

## Slide 19
图6.2.7
6）系统接收程序的准备。在编辑模式下，按PROG，点（操作），按右箭头软键，按F输入，按执行。如图6.2.7所示。

## Slide 20
图6.2.8
7）发送程序。点菜单通信，点发送，如图6.2.8所示。完成程序传输，如图6.2.9所示。

## Slide 21
图6.2.9

## Slide 22
2.工、量、刀、夹具的准备。 3.工件安装。 4.装刀及对刀。 5.实施切削加工 6.实施过程检测记录

## Slide 23
按教材表6.2.7进行检测。单项最终得分为教师检测得分减去结果一致扣分。当学生的检查结果与教师的检查结果不一致时尺寸每超差0.01扣1分，粗糙度值每相差一级扣1分，每项扣分不超过2分。
【检测与评价】

## Slide 24
从以下几方面进行总结与反思。 1）对工件尺寸精度和表面质量进行评价，找出尺寸超差或表面质量缺陷的原因，提出改进方法。 2）对工艺合理性、加工效率、刀具寿命等方面进行评价，进一步优化切削参数。 3)对整个加工过程中出现的违反5S管理、安全文明生产等方面进行反思。 自我评估与总结：
【评估与总结】

## Slide 25
应用数控车床完成如图6.2.10所示工件的加工，材料45钢，生产规模为单件。
【拓展任务工单】
图6.2.10高级技能强化零件

## Slide 26
Thanks